PFLITSCH erfüllt neue Brandschutz-Norm EN 45545-2

UNI Dicht®-Kabelverschraubungen sind in Zügen uneingeschränkt einsetzbar

HÜCKESWAGEN – Für mehr „Brandschutz in Schienenfahrzeugen“ tritt in 2013 die neue Brandschutznorm EN 45545-2 in Kraft und löst innerhalb Europas nationale Normen wie die NF F 16-101 und -102, BS 6853 und DIN 5510-2 ab. Bereits heute schon verfügt Kabelverschraubungshersteller PFLITSCH über zugelassene Produkte, die die Anforderungen der neuen EN 45545-2 erfüllen.

Bei Kabelverschraubungen aus Metall sind die Dichteinsätze, bei Kunststoff-Typen auch die Verschraubungskörper zu testen. Das akkreditierte Prüflabor Currenta in Leverkusen hat die verwendeten Materialien und Bauteile entsprechenden Prüfungen unterzogen. Ergebnis: Das neue PFLITSCH-Material für die Dichteinsätze erfüllt die höchsten Anforderungen HL3 der neuen EU-Norm für den uneingeschränkten Einsatz in Zügen – ob auf freier Strecke, im Tunnel oder im Bahnhof. Entsprechend den Anforderungen wurde dabei der Nachweis über Sauerstoffindex >32 %, Rauchgasdichte Ds max. 300 und Toxizität CIT max. 1,5 erbracht.

Bei der Feuerwiderstandsprüfung „Raumabschluss" hat Currenta komplette UNI Dicht®-Kabelverschraubungen in verschiedenen Größen sowie Blindstopfen geprüft. Im Brandfall dürfen nach der EN 45545-2 Flammen über 15 Minuten (E15) lang nicht nach außen treten. Die verwendeten PFLITSCH-Dichteinsätze haben im Test die hohe Feuerwiderstandklasse E30 erreicht, halten also 30 Minuten lang dicht.

Autor: Dipl.-Ing. Walter Lutz (freier Fachjournalist bei www.werdewelt.info)

Weitere Informationen:

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Benno Saßenbach/Produktmanagement

Ernst-Pflitsch-Str. 1

D - 42499 Hückeswagen

Tel.: 02192 / 911-0

E-Mail: benno.sassenbach@pflitsch.de

Website: www.pflitsch.de